**ANEXO V**

**DESCRIÇÃO DO OBJETO**

**COMPOSIÇÃO DA MISTURA**

**Concreto Asfáltico Pré-Misturado a Quente – Faixa “C” D.E.R.**

A Composição do Concreto Asfáltico deve satisfazer os requisitos do quadro seguinte.

|  |  |
| --- | --- |
| Peneira | Porcentagem Passando em Peso |
| ¾” | 100 |
| ½” | 85-100 |
| 3/8” | 75-100 |
| Nº 04 | 50-85 |
| Nº 10 | 30-70 |
| Nº 40 | 15-40 |
| Nº 80 | 8-30 |
| Nº 200 | 5-10 |
| Betume Solúvel no CS2 (+) % | 4,5-9,00 |

As porcentagens de betume se referem à mistura de agregados, considerada como 100%. Para todos os tipos, a fração retirada entre duas peneiras consecutivas não deverá ser inferior a 4% do total.

**REINALDO BARROS CICONE**

 **Diretor-Presidente**